ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия

Секатор садовый типа СО (секатор одностороннего резания)

Изготовитель

Частное предприятие «Крона-С» г. Симферополь

Нормативные требования

Изготавливается по техническим условиям ГОСТ 4153-93 и с учетом требований стандарта СОУ 28.6-37-817:2009

Марка стали для ножей

Легированная инструментальная сталь 65 Г ГОСТ 1577-93, лист 4 мм.

Термообработка

Режущие ножи термообработаны на твердость 48-52 HRC, а противорежущие – на твердость 45-48 HRC

Углы заточки клинка

Предварительная заточка – 10 ˚, окончательная – 23 ˚

Декоративное покрытие ножей

Химическое оксидирование

Материал ручек

Армамид ПА СВМН 20-1-172 красный согласно ТУ 2243-082-11378612-2009

Конструктивные особенности

- для повышения прочности внутри ручек помещены металлические стержни;

- на одной из ручек имеется специальный упор, который ограничивает раскрытие секатора, чем снимает с кисти нагрузку между срезами и предотвращает выпадение пружины;

- защелка крепится к противорежущему ножу через плоскую и пружинную шайбы, что дает возможность регулировать ее прижатие и предотвратить самопроизвольное защелкивание во время работы;

- ножи крепятся к ручкам винтами и контргайками, чем обеспечивается жесткость соединения и не допускаются люфты при длительной эксплуатации.

Технические параметры

Длина – 232 мм; Масса – 260 г.

Гарантийные обязательства – один год с момента продажи